| 四川新为橡塑有限公司检测中心  Sichuan Xinwei Rubber Co., LTD. Test Report Testing Center  **检 测 报 告**  Test Report | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号Report No.：XWJC/TR-2024-1121-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **样品名称 Sample Name** | | | | 66#胶 | | | | | **样品编号 Sample NO.** | | | | | 2024-11-19-01 | | | |
| **检测日期 Test Date** | | | | 2024.11.21 | | | | | **检测地点 Test Spot** | | | | | 物理检测室 | | | |
| **环境条件 Environmental Condition** | | | | 温度：23℃，湿度：60% | | | | | | | | | | | | | |
| **仪器设备 Equipments** | | | | 邵A硬度计/JSSB-058(有效期：2023.11.27~2024.11.26) 高低温拉力机/JSSB-059（有效期：2024.4.20~2025.4.19） 门尼黏度仪/JSSB-021（有效期：2023.10.26~2024.10.25） | | | | | | | | | | | | | |
| **检测结论 Test Conclusion** | | | | ☑合格 □不合格  检测结果判定规则依据公司内部质量控制技术要求。 | | | | | | | | | | | | | |
| **检测项目及结果**  **Test Item and Result** | | | | | | | | | | | | | | | | | **结果判定 Result Determination** |
| **序号 NO.** | **检测项目**  **Test Item** | 硬度（邵A）/Shore A | 拉伸强度/MPa | | 断裂伸长率/% | | 100%定伸应力/MPa | | | 300%定伸应力/MPa | 门尼(母炼)/ ML(1+4)100℃ | | 门尼(终炼)/ ML(1+4)100℃ | | 密度/Mg/m3 | |
| **技术要求 Technical Requirement** | 80~90 | ≥18 | | ≥260 | | ≥6 | | |  | ≤95 | | ≤82 | |  | |
| **检测方法 Test Method** | GB/T 531.1-2008 | GB/T 528-2009 | | GB/T 528-2009 | | GB/T 528-2009 | | | GB/T 528-2009 | GB/T 1232.1-2016 | | GB/T 1232.1-2016 | |  | |
| 1 | | 83.6 | 19.8 | | 263 | | 7 | | |  | 80.2 | |  | |  | | 合格 |
| 2 | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | 合格 |
| 3 | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | 合格 |
| 4 | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| 5 | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| 6 | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| 备 注  Remark | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检测人  Tested by | |  | | | | 复核人  Checked by | |  | | | | 批准人  Approved by | | | |  | |